|  |
| --- |
| **STRUMENTAZIONE MOLAB: DESCRIZIONE** |
| **LABORATORIO: CNR-ISB** |
| **NOME STRUMENTO**  NMR depth profile/ NMR relaxometry: NMR-MOUSE |
| **INFORMAZIONI GENERALI:**  La Risonanza Magnetica portatile (NMR-MOUSE) è una strumentazione disponibile nel MOLAB per l’analisi in situ di affreschi, dipinti, carta e legno, e materiali lapidei. Lo strumento permette di scansionare le opere d’arte dalla superficie fino ad 1 centimetro di profondità in modo non-invasivo. Le principali applicazioni dell’NMR-MOUSE sono:   * Misurare il contenuto di acqua e di umidità attraverso mappature 2D; * Misurare i profili degli strati dipinti con risoluzione micrometrica per valutare distacchi, fratture, e de-coesioni, * Misurare le proprietà chimico-fisiche e l’azione di: consolidanti, protettivi e formulati per le puliture; * Misurare porosimetriche e tortuosità in materiali porosi; * Mappare il degrado in materiali cartacei e lignei; |
| **DETTAGLI TECNICI:**  Lo strumento NMR portatile è dotato di due diversi sensori. Il primo sensore, NMR relaxometry, è dotato di tre bobine a radiofrequenza operative tra 16-18 MHz( 1H) che permettono la misura a 1, 3, e 5 mm di profondità. Il secondo sensore, NMR depth profile, è dotato di una bobina a radiofrequenza operativa a 13 MHz (1H), con gradiente di campo magnetico di 14 T/m. La sonda è montata su un piccolo ascensore che permette la scansione fino 1 cm di profondità, con step da 20-100 micrometri. Misure: tempi rilassamento (Saturation recovery), T2 (CPMG), coefficiente di diffusione (SE, STE); profili di densità protonica (CPMG). Lo strumento è inoltre provvisto di cavalletto regolabile in altezza (40- 190cm), e di un ponteggio portatile regolabile in altezza da 50 a 170 cm. Immagine che contiene fotografia, interni, stanza, diverso  Descrizione generata automaticamente  Figura: Condizioni operative del NMR-MOUSE durante misure in situ. |

**MAGGIORI INFORMAZIONI:**

* D. Capitani, V. Di Tullio, N. Proietti, Nuclear magnetic resonance to characterize and monitor cultural heritage, Progress in nuclear Magnetic resonance Spectroscopy 64, 29-69, 2012.
* V. Di Tullio, G. Sciutto, N. Proietti, S. Prati, R. Mazzeo, C. Colombo, E. Cantisani, V. Romè, D.Rigaglia, D.Capitani, 1H NMR depth profiles combined with portable and micro-analytical techniques for evaluating cleaning methods and identifying original, non-original, and degraded materials of a 16th century Italian wall painting, Microchemical Journal 141, 40-50, 2018.

Referente: Valeria Di Tullio ([valeria.ditullio@cnr.it](mailto:valeria.ditullio@cnr.it)); Noemi Proietti ([noemi.proietti@cnr.it](mailto:noemi.proietti@cnr.it)).